ISOLASTIC

эластизирующая добавка для клеящих растворов на цементной основе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

"Изоластик" - полимерная эмульсия производства фирмы MAПЕИ (Италия), которая при добавлении к клеящим растворам на основе цемента (например, к клею "Керабонд") придает последним сцепление с основаниями, а также обеспечивает эластичность и непроницаемость клеевого слоя. Применение "Изоластика" значительно расширяет возможности клеев на цементной основе. Так, добавка (примерно 30 %) "Изоластика" позволит Вам использовать клей "Керабонд" для укладки керамической плитки на :

-	сборные железобетонные конструкции промышленного производства (например, 		ванные комнаты);

- деформируемые основания: дерево, асбоцемент и т.д.;

-	бесшовные обогреваемые полы ;

- 	газобетон;

а также для укладки крупноформатных керамических плиток и плит из мрамора и гранита.

Кроме того, добавка "Изоластика" к "Керабонду" понижает нижнюю температурную границу эксплуатации клея до 400С.

Добавка "Изоластика" к клею KERAFLOOR позволит Вам производить укладку керамических плиток на поверхности с неровностями до 15 мм.

Грунтовка оснований смесью "Керабонд" - "Изоластик" придает им дополнительную водостойкость и водонепроницаемость.

РАСХОД , кг/м2 (в зависимости от размера плитки) : 	0,6 - 1,5

СООТНОШЕНИЕ   25 кг Керабонд + 4 кг Исоластик + 3-3,5 л. воды

25 кг Керафлор + 4 кг Исоластик + прим. 2 л. воды

УПАКОВКА	:  канистры по 25, 10 и 4 кг.