ЛАМПОЧЕМ

БЫСТРО СХВАТЫВАЮЩЕЕСЯ

и неусаживающееся ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Быстрый крепеж любого вида на вертикальных и горизонтальных бетонных и каменных 	основаниях.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ

·	укладка крышек смотровых колодцев;

·	утопленные и укрепляющие фундаментные болты, соединительные зажимы для труб, крюки, сантехническое оборудование, дверные и оконные петли;

·	укладка подрамников  в дереве и металле;

·	утопленные и укрепляющие деревянные пробки;

·	изоляционные  бетонные трубы, водостоки, емкости и т.д;

·	остановка небольших течей воды в подземных сооружениях, подвалах и шахтах лифтов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛАМПОЧЕМ - готовое к употреблению порошковое вяжущее, состоящее из высокопрочного цемента и специальных добавок, разработанных фирмой mapei. ЛАМПОЧЕМ не содержит хлоридов.

При смешении с водой ЛАМПОЧЕМ образует тесто пластично-тиксотропной консистенции, которое легко наносится даже на вертикальные поверхности без установки опалубки.

ЛАМПОЧЕМ обладает очень коротким  временем схватывания (около 6 минут при 20 оС ) и после отверждения имеет следующие свойства:

·	очень высокую прочность  на сжатие и изгиб уже через 3 час;

·	отсутствие усадки;

·	водонепроницаемость и водостойкость;

·	устойчивость к циклам “мороз - оттепель”.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

·	Не используйте ЛАМПОЧЕМ для восстановления разрушенных бетонных сооружений (используйте для этих целей МАПЕГРАУТ  ТИКСОТРОПНЫЙ  или  МАПЕГАУТ  БЫСТРОУСАЖИВАЮЩИЙСЯ);

·	Не используйте ЛАМПОЧЕМ для анкеровки механизмов или несущих конструкций (используйте МАПЕФИЛ).

·	Не используйте ЛАМПОЧЕМ для выравнивания или ремонта полов, стен или ступеней (используйте НИВОРАПИД).

·	Не укладывайте ЛАМПОЧЕМ на сухие или грязные поверхности.

·	Не добавляйте в ЛАМПОЧЕМ больше воды, чем рекомендуется инструкцией и не  добавляйте воду в раствор, когда он начинает схватываться.

·	Не добавляйте в ЛАМПОЧЕМ известь, цемент или гипс.

·	Не оставляйте упаковки  ЛАМПОЧЕМА на прямом солнечном свете перед употреблением.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

·	Поверхность должна быть твердой, крепкой, очищенной от грязи и частиц разрушенного или отслаивающегося материала.

·	Полости, подлежащие заделке, должны быть шероховатыми и их следует тщательно смочить водой. Эту операцию следует проводить очень аккуратно, особенно если поверхность хорошо впитывает влагу (смешанная, кирпичная кладка), а также если поверхность находится на  жарком солнце.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

·	При перемешивании всыпьте 1 кг ЛАМПОЧЕМА в емкость, содержащую 200 - 210 г воды (20 -21 %) и размешайте вручную гладилкой или мастерком до получения однородной  смеси.

·	Для приготовления  раствора в больших количествах рекомендуется использовать электрическую мешалку.

·	Так как время схватывания ЛАМПОЧЕМА очень мало, готовьте такое количество раствора, которое может быть использовано в течение 2 - 3 мин.

·	При дозировке по объему 3 части ЛАМПОЧЕМА следует смешивать с 1 частью воды.

УКЛАДКА РАСТВОРА

·	Быстро уложите раствор гладилкой или мастерком.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ БОЛТОВ, ПЕТЕЛЬ, СТЯЖЕК И Т. Д.

·	Полностью заполните соответствующим образом подготовленное основание полости ЛАМПОЧЕМОМ, а затем вставьте петлю, фундаментный болт или стяжку. Загладьте поверхность мастерком.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОДРАМНИКОВ И ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК.

·	Установите раму и замажьте анкерные болты ЛАМПОЧЕМОМ.

·	Загладьте поверхность мастерком.

·	Зафиксируйте положение рамы на нескольких часов.

УСТРАНЕНИЕ  НЕБОЛЬШОЙ ТЕЧИ.

·	После приготовления раствора подождите несколько минут прежде, чем накладывать раствор для того, чтобы  материал разогрелся и начал схватываться. В этот момент руками в перчатках затолкните ЛАМПОЧЕМ в полость и подержите  место течи под давлением до тех пор, пока раствор не схватится.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРА ЛАМПОЧЕМА

·	При температуре 20оС не требуется предпринимать никаких специальных мер предосторожности.

·	При теплой погоде ЛАМПОЧЕМ не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей, для замешивания следует использовать холодную воду.

·	При холодной погоде вода должна иметь температуру 20оС, а материал следует хранить в отапливаемых помещениях, поскольку при холодной погоде схватывание и отверждение раствора замедляется.

·	При заполнении полостей на вертикальных поверхностях  наносите раствор несколькими слоями с интервалом около 5 мин.

·	При очень жаркой и ветреной погоде после нанесения ЛАМПОЧЕМА поддерживайте поверхность влажной в течение первого часа отвердевания, чтобы получить качественное  схватывание.

РАСХОД  РАСТВОРА: 1,8 кг ЛАМПОЧЕМА заполняют полость объемом 1 л

ОЧИСТКА: 	До окончательного отвердевания ЛАМПОЧЕМ может быть смыт с 							инструментов водой. После отвердевания  остатки раствора могут быть 						удалены только механически.

УПАКОВКА: в мешках по 25 кг и в упаковках 4 х 5 кг.

ХРАНЕНИЕ: Хранить внутри помещения в сухом месте.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| характеристики ПРОДУКТА |  |
| Консистенция | порошок |
| Цвет | серый |
| Плотность | 1,12 г/см3 |
| Содержание твердого сухого вещества | 100 % |
| Срок и условия хранения | 6 месяцев при хранении в герметичной оригинальной упаковке в сухом помещении |
| Опасность для здоровья согласно ЕЕС 88/379 | отсутствует |
| Воспламеняемость | отсутствует |
| Код ТН ВЭД | 2523/9090/0 |
| характеристики ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| Цвет раствора | серый |
| Пропорции при смешивании по весу | 100 г ЛАМПОЧЕМА на 20 - 21 г воды |
| Пропорции при смешивании по объему | 3 части ЛАМПОЧЕМА на 1 часть воды |
| Плотность | 2,09 кг/см3 |
| рН | 11 |
| Минимальная температура использования | + 5оС |
| Время использования готового раствора | 2 - 3 мин при + 20оС |
| Время схватывания | 6 мин при + 20оС |
| Готовность к эксплуатации после отверждения | через 2 - 3 часа |
| Интервал при нанесении слоями | около 5 мин при + 20оС |
| Опасность для здоровья согласно ЕЕС 88/379 | отсутствует |
| ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Механические свойства | Прочность на сжатие и изгиб были измерены на призмах размером 4 х 4 х 16 см, отвержденных в соответствии с спецификациями, принятыми Постановлением Министерства Италии от 3.06.1968 г. Раствор ЛАМПОЧЕМ был изготовлен с 21 % воды. |
| Прочность на изгиб |  |
| · через 3 час | 40 Н/мм2 |
| · через 24 час | 55 Н/мм2 |
| · через 3 дня | 65 Н/мм2 |
| · через 7 дней | 75 Н/мм2 |
| · через 28 дней | 85 Н/мм2 |
| Прочность на сжатие |  |
| · через 3 час | 160 Н/мм2 |
| · через 24 час | 270 Н/мм2 |
| · через 3 дня | 320 Н/мм2 |
| · через 7 дней | 370 Н/мм2 |
| через 28 дней | 420 Н/мм2 |