

	                                               МАПЕСИЛ АС

однокомпонентный силиконовый герметик

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ :

"Мапесил АС" - силиконовый герметик широкого профиля применения, используется для :

- заполнения температурных швов, подверженных сильным деформациям (до 50 % первоначальной ширины);

- абсолютно эластичной герметизации различных элементов в строительстве, машиностроении, кораблестроении, автомобилестроении и быту.

2. ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :

2.1. В строительстве - для выполнения герметизированных температурных швов :

- напольной и настенной облицовки керамической плиткой;

- между  сантехническим оборудованием и керамической облицовкой в кухнях, ванных и душевых;

- в плавательных бассейнах;

2.2. В др. отраслях промышленности, автомобильном деле -  для герметизации :

- стекол автомобилей, иллюминаторов кораблей и для кузовных работ;

- воздушных линий, водопроводов, емкостей, трубопроводов, бойлеров, элементов

взрывобезопасного оборудования;

- материалов с различным коэффициентом расширения;

а также в качестве уплотняющих прокладок.

2.3. В быту:

- для герметизации стекол в оконных и дверных рамах, швов между ваннами и керамической

облицовкой; 	;

- как клей и герметик для различных целей (для аквариумов и т.д.).

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

"Мапесил АС"  - не содержащий растворителя силиконовый герметик, отверждается  при нормальной температуре. Он представляет собой упругую пасту, которая легко наносится  из специального "пистолета" на горизонтальные и вертикальные поверхности.

"Мапесил АС"  изготавливается 24 различных цветов, а также прозрачный. Герметичная изоляция, выполненная  им, сохраняется в течение многих лет, даже если она подвержена экстремальным климатическим воздействиям, промышленным выбросам, погружению в воду; они сохраняют гибкость при температуре до -40оС и термоустойчивы до +180оС. "Мапесил АС"  химически устойчив, негорюч.

Прекрасно прилипает ко многим поверхностям, особенно, если они являются гладкими (стекло, керамика, алюминий, стекловолокно и т.д.).

При предварительном грунтовании поверхности "Праймером FD" "Мапесил АС"  может быть уложен на мрамор, цемент, природный камень, дерево, краску, пластмассу, резину и т.д.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения		0 - 50оС

Время пленкообразования при 23оС и отн. влажности 50 %		10 - 20 мин

Скорость вулканизации при 23оС и отн. влажности 50 %		1 - 2  мм  в день

Скорость экструзии из отверстия диам. 3 мм

под давлением 2 кг/см2 при 23оС 		6 - 12 cм3 за 10 сек

Расход		12 м при шве 5х5 мм

Срок хранения в фирменной упаковке                                      		12 месяцев

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте "Мапесил АС" для :

- герметизации наружных швов облицовки, выполненной из белых непоглощающих силикатных материалов (керамическая плитка, природный камень и т.д.), т.к. под воздействием атмосферы облицовка вблизи от шва может загрязняться;

- нанесения на резиновые, битумные или высокопластифицированные поверхности, т.к. масла и пластификаторы могут мигрировать к поверхности основания, ухудшая прилипание герметика и изменяя его цвет и устойчивость.