# МАПЕЧЕМ

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩЕЕСЯ ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА неусаживающихся СТЯЖЕК

# НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство плавающих и встроенных стяжек на имеющихся и новых основаниях для последующей укладки любых применямых в строительстве напольных покрытий в случаях, когда требуется быстрое высыхание и минимальное время простоя.

# ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- стяжки для быстрой укладки паркета и мягких (ПВХ, линолеум и т.д.) полов;

- стяжки, предназначенные для укладки керамической плитки и натурального камня через 3-4 час после устройства;

- заделка и ремонт напольных стяжек на объектах, требующих быстрой готовности к эксплуатации (супермаркеты, больницы, аэропорты и т.д. );

- стяжки над системами для обогрева полов.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАПЕЧЕМ - специальное гидравлическое вяжущее, смешивается со стандартными фракционированными наполнителями и водой. Стяжки из МАПЕЧЕМА не усаживаются, вне зависимости от толщины слоя они:

- готовы к нагрузкам от хождения через 3-4 часа;

- полностью высыхают через 24 часа после устройства ( остаточная влажность менее 2 % ).

Эти характеристики, а также отличные механические свойства делают МАПЕЧЕМ идеальным материалом для стяжек под мягкие покрытия (ковры, покрытия, линолеум, ПВХ), дерево, керамические плитки или природный камень.

## ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время использования смеси | 20 - 30 мин |
| --- | --- |
| Температура применения | от + 5°С до + 35°С |
| Готовность к эксплуатации | через 2 - 3 часа |
| Укладка выравнивающей смеси | через 4 часа |
| Время отвердевания | 24 часа |
| Влагоустойчивость | превосходная |
| Сопротивление старению | превосходная |
| Устойчивость к маслам и растворителям | превосходная |
| Механическая прочность стяжки из МАПЕЧЕМА через 28 дней: |  |
| прочность при изгибе, Н/мм2 прочность при сжатии, Н/мм2 | 8,0 57 |
| Остаточная влажность, % | 1,1 |
| Упаковка . | Мешки по 20 кг |
| Срок хранения | 12 месяцев в сухом помещении |
| Термостойкость | от - 30°С до + 90°С |

# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- не используйте МАПЕЧЕМ  на основаниях, через которые возможно проникновение влаги снизу (сначала уложите водозащитную изолирующую мембрану);

- стяжки из МАПЕЧЕМА очень плотны, поэтому поглощение воды, содержащейся в водно-дисперсионных клеях происходит очень медленно. Для укладки чувствительных  к влаге паркетных полов используйте полиуретановый клей LIGNOBOND.

Расход: 			зависит от толщины стяжки и соотношения смешения. При соотношении 					смешения 350-450 кг МАПЕЧЕМ на 1 м3 наполнителей, расход

МАПЕЧЕМА составляет 3,5 - 4,5 кг/м2/см толщины.

Подробную техническую информацию запрашивайте по адресу:

123610 Москва, Краснопресненская набережная, 12

ЦМТ Совинцентр ком.1735, тел. 967-06-27, 967-03-68