МАПЕЛАСТИК

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ  ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## Состав предназначен для эластичной гидроизоляции бетонных и оштукатуренных поверхностей. Типичные случаи применения:

- Гидроизоляционная мембрана перед облицовкой керамической плиткой.

- Эластичная гидроизоляция оштукатуренных поверхностей с волосными трещинами

- Эластичная защита небольших бетонных конструкций от деформаций, испытываемых под нагрузкой.

- Гидроизоляционное защитное покрытие бетонных поверхностей от воздействия сульфатов и солей - антиобледенителей.

- Гидроизоляция для подпорных стенок.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

МАПЕЛАСТИК - двухкомпонентный раствор, разработанный  фирмой MAPEI. В его состав входят: порошок  на цементной основе, содержащий отобранные заполнители и специальные добавки (компонент А) и водная дисперсия синтетических полимеров (компонент В)

При смешении  компонентов образуется однородная смесь, которая может применяться даже на вертикальной поверхности слоем до 2 мм.

Благодаря высокому содержанию высококачественных синтетических смол МАПЕЛАСТИК имеет очень хорошую адгезию ко всем кирпичным и бетонным основаниям.

После схватывания МАПЕЛАСТИК	образует прочный эластичный слой. В случае шпаклевки МАПЕЛАСТИКОМ волосных трещин, возникающих из-за нагрузок, усадки и температурных перепадов, растрескивание МАПЕЛАСТИКА начинается только, если трещины в бетоне шире, чем:

- 1,6 - 1,8 мм при отверждении на  воздухе

- 1,2 - 1,4 мм при отверждении в воде.

Кроме того МАПЕЛАСТИК обеспечивает также бетону практически полную непроницаемость по отношению к агрессивных химическим агентам (углекислому газу,  двуокиси серы, хлоридам и сульфатам). В частности, МАПЕЛАСТИК создает непроницаемый барьер для используемого в качестве соли-антиобледенителя хлорида кальция, разрушающего даже самый высококачественный бетон.

Состав наносится мастерком. На поверхностях с нитевидными трещинами или подверженных сильным нагрузкам рекомендуется использование сетки из стекло- или синтетического волокна (ячейка 4 х 4 мм).

Облицовка керамической плиткой производится через 5 дней после нанесения.

Расход -  1,7 кг/м2/мм.Упаковка - комплект 32 кг, состоящий из 24 кг компонента А и 8 кг компонента В.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- не наносите МАПЕЛАСТИК слоем более 2 мм;

- не используйте МАПЕЛАСТИК при температуре ниже 8 оС ;

- не добавляйте в МАПЕЛАСТИК цемент, заполнители или воду.

Подробную техническую информацию запрашивайте по тел. 320=92=95