НИВОПЛАН

цемент-полимерная масса для выравнивания стен

"Нивоплан" - смесь для выравнивания стен и других вертикальных поверхностей, состоящая из цемента, отобранных песков и специальных синтетических смол. При замешивании водой "Нивоплан" образует раствор, который легко наносится на вертикальные поверхности мастерком или теркой, а после схватывания образует компактную штукатурку, устойчивую к старению, воде, морозу, повышенным температурам и обладающую превосходной совместимостью с клеями.  "Нивоплан" предназначен для :

-	выравнивания невертикальных стен ;

- 	заглаживания грубой или поврежденной штукатурки;

-	оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей (бетонных, цементно- 			-известковых, цементно-песчаных, пенобетонных и т.д.).

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ :

- 	выравнивание любых стен (в т.ч. фасадов, стенок плавательных бассейнов) перед укладкой керамических плиток;

- 	заглаживание стен из пенобетона, кирпича и т.д.

- 	косметический ремонт поврежденных бетонных или оштуткатуренных поверхностей.

Внимание : при обработке гипсовых и гипсосодержащих поверхностей требуется их одно- или двукратная грунтовка составом "Праймер G".

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

_________________________________________________________________

Соотношение "Нивоплан" : вода 			примерно 5 : 1

Толщина слоя при однократном покрытии	0 - 3 см

Температура переработки 				от +5оС до + 30оС

Время переработки  					2 - 3 час

Время схватывания  					3 - 4 час

Время готовности к укладке				4 - 5 час

Расход 						1,4 кг/м2/мм толщины

Прочность на сжатие  				80 кг/см2

Прочность на изгиб 					35 кг/см2

Гарантийный срок хранения 			12 месяцев в сухом месте

и в оригинальной упаковке

Цвет							2 сорта - белый и серый

Упаковка: 						мешки по 25 кг.

_________________________________________________________________