# НИВОРАПИД

СВЕРХБЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ТИКСОТРОПНЫЙ СОСТАВ

# НАЗНАЧЕНИЕ

НИВОРАПИД предназначен для ремонта, заглаживания и выравнивания полов, стен, потолков, ступеней и кромок в случаях, когда требуется быстрое схватывание и высыхание.

# ТИПИЧНЫЕ случаи ПРИМЕНЕНИЯ:

- заглаживание бетонных плит, ангидритых, магнезитных стяжек, стяжек из Мапечема, а также покрытий из наливного асфальта, бетонно-мозаичной плитки, керамической плитки и  природного камня, а также обогреваемых полов;

- затирка бетонных стен, цементных и известковых штукатурок, ячеистого цемента и керамических плиток;

- ремонт и выравнивание ступеней, лестничных площадок и кромок колонн;

- заполнение углублений и отверстий в полах, стенах и потолках.

# ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НИВОРАПИД - серый порошок, состоящий из специальных цементных вяжущих, отборных фракционированных наполнителей и синтетических добавок. При смешении с водой он превращается в удобоукладываемую пасту, имеющую:

- высокую адгезию по отношению к основаниям;

- очень короткое время высыхания.

Эти свойства позволяют проводить последующие операции (облицовку, настил напольных и настенных покрытий, покраску) всего лишь через 4 - 6 часов после применения НИВОРАПИДА.

НИВОРАПИД является тиксотропным материалом, т.е. обладает пластичностью в движении и хорошей когезией в покое. Высокая тиксотропность и адгезия Ниворапида к основаниям позволяют его использовать даже для ремонта и выравнивания потолков.

НИВОРАПИД затвердевает без усадки и без образования трещин. Ниворапид имеет превосходные механические характеристики: прочность при сжатии - 520 кг/см2, при изгибе - 110 кг/см2 , твердость по Бринелю - 850 кг/см2, обладает высокой удароустойчивостью.

При отделке больших поверхностей с толщиной слоя Ниворапида более, чем 10 мм, рекомендуется для снижения стоимости материалов добавлять фракционированные наполнители в количестве до 30%.

## ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температура применения: | не ниже + 5°С |
| --- | --- |
| Жизнеспособность | 15 мин |
| Время схватывания | 20 мин |
| Готовность к хождению | около 2 час |
| Время выдержки перед последующим покрытием: | 4 - 6 час |
| Расход | 1,6 кг/см2 на мм толщины. |
| Упаковка Срок хранения | мешки по 25 кг 12 месяцев в сухом месте |

# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- не превышайте указанного количества воды и не добавляйте воды в смесь, которая уже начинает затвердевать;

- не добавляйте в смесь цемент, гипсовую или известковую штукатурку;

- не используйте НИВОРАПИД для заделки наружных поверхностей;

- не наносите НИВОРАПИД на основания, через которые возможно проникновение влаги;

- не применяйте НИВОРАПИД при температурах ниже, чем + 5°С;

- избегайте испарения влаги из готовой смеси в жаркие и/или ветреные дни;

- не оставляйте мешки с НИВОРАПИДОМ перед использованием в течение длительного времени на солнце;

при настиле паркета не наносите НИВОРАПИД толщиной менее 2 мм.