ПЛАСТИМУЛ

битумная гидроизоляционная и клеящая эмульсия

Области применения:

гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, подпорных стенок;

гидроизоляция под монолитные полы во влажных помещениях - ванных, банях и т.п.;

ремонт старых кровель.

ПЛАСТИМУЛ хорошо склеивается с  бетоном,  штукатуркой,  кирпичной кладкой, деревом, асфальтовыми покрытиями, его можно смешивать с гравием и цементом и использовать для ремонта асфальтовых покрытий, подвергающихся небольшим нагрузкам.

Типичные случаи применения:

гидроизоляция кирпичной кладки или бетонных плит, контактирующих с землёй;

гидроизоляция бетонных бассейнов,  резервуаров и колодцев;

гидроизоляция бетонных водосточных жёлобов или дымовых труб;

герметизация кровель.

Описание продукта

ПЛАСТИМУЛ - густая жидкость, состоящая из битумной эмульсии, измельчённых наполнителей и присадок, разработанных фирмой MAPEI. Он полностью совместим с цементом и песком, поэтому особенно удобен для ремонта плоских кровель. ПЛАСТИМУЛ можно использовать в чистом виде или разбавленным водой в соотношении ПЛАСТИМУЛ : вода = 2 : 1.

ПЛАСТИМУЛ обладает консистенцией, позволяющей без труда использовать его для герметизации наклонных  или  вертикальных поверхностей.

ПЛАСТИМУЛ устойчив к влаге и к воздействию кислотных и щелочных компонентов грунта, поэтому он может использоваться для защиты подземных частей кирпичной кладки или бетонных плит.

После полного  высыхания изоляционное покрытие устойчиво к воздействию температур в диапазоне от

- 20 до + 800С,  обладает эластичностью резины и устойчиво к влаге, старению, УФ-излучению, климатическим воздействиям и воздействию всех обычных  компонентов почвы.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время высыхания при 23 0С | не более 24 час |
| --- | --- |
| Минимальная температура нанесения | +5оС |
| Устойчивость к дождю при 230С | Достигается через 6 часов |

Прочность сцепления (при испытаниях

на разрыв) через 7 дней при 230С

| 0,25 - 0,35 Н/мм2 |
| --- |
| Температурный интервал эксплуатации | от -20 до + 80оС |
| Срок хранения | 1 год в оригинальной упаковке |

Расход, кг/ кв.м

| Грунтовка | 0,3 - 0,6 |
| --- | --- |
| Гидроизоляция разбавленным раствором (Пластимул : вода = 2 : 1) | 0,2 |

Гидроизоляция 100 %-ным Пластимулом:

вертикальных поверхностей

горизонтальных поверхностей

2 - 3

3 - 4

Противопоказания

При работе с ПЛАСТИМУЛОМ нельзя:

работать при температуре ниже 50С и во время дождя;

укладывать его на промёрзшую поверхность;

добавлять разбавители;

наносить на поверхности, которые будут контактировать с пищевыми продуктами;

использовать там,  где возможен контакт ПЛАСТИМУЛА с маслами или органическими разбавителями.