ЛАМПОСИЛЕКС

быстросхватывающееся гидравлическое вяжущее

для остановки водных течей

## назначение

Для немедленной остановки протечки воды, даже под давлением.

## ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Остановка протечки воды в подвалах, подземных переходах, метро и сооружениях ниже нулевой отметки.

- Остановка протечки воды в надземных резервуарах.

- Водонепроницаемая герметизация жестких соединений между стенами и плитами пола.

- Водонепроницаемая герметизация трещин и отверстий.

- Восстановление слоев раствора во влажных кирпичных зданиях перед гидроизоляцией составом ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛАМПОСИЛЕКС - готовое к применению порошковое вяжущее, состоящее из высокопрочного цемента и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI.

ЛАМПОСИЛЕКС не содержит хлоридов. При смешении с водой образует тесто пластично-тиксотропной консистенции, которое легко (без применения опалубки) наносится даже на вертикальные поверхности.

ЛАМПОСИЛЕКС обладает очень коротким временем схватывания (примерно 1,5 мин при +20оС) и после отвердения:

- имеет очень высокую прочность при сжатии и изгибе уже через 0,5 часа после применения;

- становится водонепроницаемым и водоотталкивающим.

## остановки водной течи

## Вылепите из ЛАМПОСИЛЕКСА «пробку», приближенно имеющую форму полости, подождите несколько.секунд до начала схватывания и с усилием введите ЛАМПОСИЛЕКС в трещину или полость. Подержите под давлением 2 - 3 минуты до начала отверждения. Затем удалите излишки материала с помощью наждачной бумаги или абразивного диска.

Если течей много, начинайте тампонаж с верхней течи.

## ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Соотношение смешения по весу | 28 частей воды на 100 частей ЛАМПОСИЛЕКСА |
| --- | --- |
| Температура применения: | не ниже + 5°С |
| Жизнеспособность | примерно 1 мин |

## РАСХОД: 	1,8 кг ЛАМПОСИЛЕКСА заполняют полость объемом 1 л.

Подробную техническую информацию запрашивайте по тел.:320-9295

ООО "ЯЛСС"